Инструкция по применению: Склеиваемые поверхности тщательно обезжирить (ацетоном) подготовленный клей нанести равномерным тонким слоем на обе поверхности. Дать подсохнуть клею 10-15 минут, затем соединить и прикатать твёрдым предметом до равномерного приклеивания поверхностей друг к другу. Частичная полимеризация клея произойдёт через один час. Полная через 12 часов. Работы выполнять при температуре не ниже 18 град.С. Подготовленный клей может быть использован в течении 8 часов.

Подготовка клея: клей смешивается в пропорции 1:1 одна часть маленького флакона и одна часть большого пропорционально.